[doc sps="1.7" acron="Uniciencia" jtitle="Uniciencia" stitle="Uniciencia" issn="2215-3470" pissn="1011-0275" eissn="2215-3470" pubname="Universidad Nacional, Costa Rica" license="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0" volid="32" issueno="1" dateiso="20180600" season="Jan/June" order="03" fpage="32" lpage="45" pagcount="14" doctopic="oa" language="es"][doi]http://dx.doi.org/10.15359/ru.32-1.3[/doi]

[toctitle]Artículo[/toctitle]

[doctitle]Caracterización estructural de vesículas modificadas con quitosano[/doctitle]

[doctitle language="en"]Structural Characterization of Chitosan Modified Vesicles[/doctitle]

[doctitle language="unknown"]Caracterização estrutural de vesículas modificadas com quitosana[/doctitle]

[author role="nd"][fname]Jackeline[/fname] [surname]Soto-Cruz[/surname][xref ref-type="aff" rid="aff1"]1[/xref][/author]

[author role="nd"][fname]Patricia[/fname] [surname]Alvarado-Aguilar[/surname][xref ref-type="aff" rid="aff2"]2[/xref][/author]

[author role="nd"][fname]Jose Roberto[/fname] [surname]Vega-Baudrit[/surname][xref ref-type="aff" rid="aff3"]3[/xref][/author]

[author role="nd"][fname]Carlos[/fname] [surname]Redondo-Gómez[/surname][xref ref-type="aff" rid="aff4"]4[/xref][/author]

[author role="nd"][fname]Victor[/fname] [surname]Soto-Tellini[/surname][xref ref-type="aff" rid="aff5"]5[/xref][/author]

[author role="nd"][fname]Sergio[/fname] [surname]Madrigal-Carballo[/surname][xref ref-type="aff" rid="aff6"]6[/xref][/author]

[author role="nd"][fname]Oscar[/fname] [surname]Rojas-Carrillo[/surname][xref ref-type="aff" rid="aff7"]7[/xref][/author]

[normaff id="aff1" ncountry="Costa Rica" norgname="Universidad Nacional" icountry="CR"][label]1[/label] [orgname]Universidad Nacional[/orgname], [city]Heredia[/city], [country]Costa Rica[/country]. [email]jackesotoc@hotmail.com[/email][/normaff]

[normaff id="aff2" ncountry="Costa Rica" norgname="Universidad Nacional" icountry="CR"][label]2[/label] [orgname]Universidad Nacional[/orgname], [city]Heredia[/city], [country]Costa Rica[/country]. [email]pat.alv.ag@gmail.com[/email][/normaff]

[normaff id="aff3" ncountry="Not normalized" norgname="Not normalized" icountry="CR"][label]3[/label] [orgname]Laboratorio Nacional de Nanotecnología LANOTEC[/orgname], [city]San José[/city], [country]Costa Rica[/country]. [email]jvegab@gmail.com[/email][/normaff]

[normaff id="aff4" ncountry="Not normalized" norgname="Not normalized" icountry="CR"][label]4[/label] [orgname]Laboratorio Nacional de Nanotecnología LANOTEC[/orgname], [city]San José[/city], [country]Costa Rica[/country]. [email]redox06@gmail.com[/email][/normaff]

[normaff id="aff5" ncountry="Costa Rica" norgname="Universidad de Costa Rica" icountry="CR"][label]5[/label][orgname] Universidad de Costa Rica[/orgname], [city]San José[/city], [country]Costa Rica[/country]. [email]victor.soto@ucr.ac.cr[/email][/normaff]

[normaff id="aff6" ncountry="Costa Rica" norgname="Universidad Nacional" icountry="CR"][label]6[/label][orgname] Universidad Nacional[/orgname], [city]Heredia[/city], [country]Costa Rica[/country]. [email]sergio.madrigal.carballo@gmail.com[/email][/normaff]

[normaff id="aff7" ncountry="Costa Rica" norgname="Universidad Nacional" icountry="CR"][label]7[/label] [orgname]Universidad Nacional[/orgname], [city]Heredia[/city], [country]Costa Rica[/country]. [email]oscar.rojas.carrillo@una.cr[/email][/normaff]

[xmlabstr language="es"][sectitle]Resumen[/sectitle]

[p]Vesículas a base de L-α-fosfatidilcolina (PC) y mezclas de PC/fosfogliceroles fueron caracterizadas por medio de dispersión de luz dinámica (DLS), microscopía electrónica de barrido-criogénico (Cryo-SEM) y calorimetría de titulación isotérmica (ITC). La incorporación de fosfogliceroles en la formulación de vesículas a base PC disminuyó el  tamaño y la polidispersidad de las partículas, debido a un mayor empaquetamiento de las cadenas alifáticas por medio de interacciones de van der Waals. Además, resultó en una disminución significativa de la carga superficial de -75 mV comparada con el potencial Z (ξ) de las vesículas a base de PC. Ambos sistemas fueron modificados usando un polielectrolito catiónico (quitosano) de un peso molecular de 865 kDa y con un grado de desacetilación de 77 %.  La naturaleza aniónica de la vesícula fosfolipídica resultó en una efectiva interacción con el polielectrolito catiónico mediante fuerzas del tipo electrostática, la cual fue determinada por medio de ITC. Los resultados fueron complementados mediante la determinación de potencial Z de los sistemas modificados, lo cual demostró que no es necesaria una inversión completa de la carga inicial de la superficie de la vesícula para asegurar el recubrimiento de esta. La adición de concentraciones de quitosano mayores a 0,1 mg/mL condujo a la agregación de las vesículas, lo cual fue demostrado mediante Cryo-SEM y DLS. Este efecto fue más significativo para el sistema basado en dimiristoilfosfoglicerol sal de sodio y quitosano, debido a la fuerte atracción electrostática. [/p][/xmlabstr]

[kwdgrp language="es"][sectitle]Palabras claves:[/sectitle] [kwd]Vesículas[/kwd], [kwd]quitosomas[/kwd], [kwd]fosfolípidos[/kwd], [kwd]polielectrolitos[/kwd], [kwd]modificación de superficies[/kwd][/kwdgrp].

[xmlabstr language="en"][sectitle]Abstract[/sectitle]

[p]L-α-phosphatidylcholine (PC) and PC/phosphoglycerol based-vesicles were characterized by Dynamic Light Scattering (DLS), Cryo-Scanning Electron Microscopy (Cryo-SEM), and Isotermal Titration calorimetry (ITC). The incorporation of phosphoglycerol into the PC vesicles decreased the size and the polydispersity of the particles, due to an increase of the packing of the aliphatic chains in the layer. This phenomenon has been interpreted in terms of strong van der Waals interactions.  The addition of phosphoglycerols resulted in a reduction in zeta potential (ξ) to values of -75 mV, compared to PC based-vesicles. Both systems were modified by using a high molecular weight chitosan (865 kDa) with a degree of deacetylation of 77%. Strong electrostatic interactions between the cationic polyelectrolyte and the vesicles were determined by ITC experiments. The results were reinforced by means of Z potential analysis.  It has been demonstrated that a complete inverse of the vesicle surface charge is not required to perform a complete coating of the phospholipid particles. The addition of concentration of chitosan above 0,1 mg/mL induced vesicles aggregation. Aggregated vesicle-polymer structures were visualized by Cryo-SEM and measured by DLS. This behavior was more significant for the PC/DMPG-Na-/chitosan system.[/p][/xmlabstr]

[kwdgrp language="en"][sectitle]Keywords:[/sectitle] [kwd]vesicles[/kwd], [kwd]chitosomes[/kwd], [kwd]phospholipids[/kwd], [kwd]polyelectrolytes[/kwd], [kwd]surface modification[/kwd][/kwdgrp].

[xmlabstr language="pt"][sectitle]Resumo[/sectitle]

[p]Vesículas a base de L-α-fosfatidilcolina (PC) e mesclas de PC/fosfogliceróis foram caracterizadas por meio de dispersão de luz dinâmica (DLS), microscopia eletrônica de varredura-criogênico (Cryo-SEM) e calorimetria de titulação isotérmica (ITC). A incorporação de fosfogliceróis na formulação de vesículas a base de PC diminuiu o tamanho e a polidispersão das partículas, devido a um maior empacotamento das cadeias alifáticas por meio de interações de van der Waals. Além disso, resultou em uma diminuição significativa da carga superficial de -75 mV comparada com o potencial Z (ξ) das vesículas a base de PC. Ambos os sistemas foram modificados usando um polieletrólito catiônico (quitosana) de um peso molecular de 865 kDa e com um grau de desacetilação de 77 %.  A natureza aniônica da vesícula fosfolipídica resultou em uma interação efetiva com o polieletrólito catiônico através de forças do tipo eletrostática, que foi determinada por meio de ITC. Os resultados foram complementados por meio da determinação de potencial Z dos sistemas modificados, o qual demostrou não ser necessária uma inversão completa da carga inicial da superfície da vesícula para assegurar o recobrimento desta. A adição de concentrações de quitosana maiores a 0,1 mg/mL conduziu à agregação das vesículas, o qual foi demostrado mediante Cryo-SEM e DLS. Este efeito foi mais significativo para o sistema baseado em dimiristoil fosfoglicerol sal de sódio e quitosana, devido à forte atração eletrostática. [/p][/xmlabstr]

[kwdgrp language="pt"][sectitle]Palavras-chaves:[/sectitle] [kwd]Vesículas[/kwd], [kwd]quitosomas[/kwd], [kwd]fosfolipídios[/kwd], [kwd]polieletrólitos[/kwd], [kwd]modificação de superfícies[/kwd][/kwdgrp].

[hist]Recibido-Received: [received dateiso="20161117"]17/11/2016[/received]

Corregido-Corrected: [revised dateiso="20170327"]27/03 /2017[/revised]

Aceptado-Accepted: [accepted dateiso="20170420"]20/04/2017[/accepted]

Publicado-Published: 31/01 /2018[/hist]

[xmlbody][p]Las vesículas son sistemas coloidales esféricos constituidos generalmente por una bicapa lipídica, los cuales pueden contener sustancias polares en su interior y, a la vez, estar dispersos en medios acuosos. La forma, el tamaño y la distribución de las vesículas varían dependiendo de las características físicas de los fosfolípidos, así como del método de preparación que se utilice. Estos sistemas coloidales son de particular interés debido a sus características estructurales, las cuales se pueden clasificar como unilamelares o multilamelares ([xref  ref-type="bibr" rid="r7"]Evans y Wennerströn, 1999[/xref]). En este contexto, las vesículas pueden ser aprovechadas en aplicaciones como liberación de drogas ([xref  ref-type="bibr" rid="r28"]van der Meel et al., 2014[/xref]), transporte de genes ([xref ref-type="bibr" rid="r3"]Balazs y Godbey, 2010[/xref]), diseño de sensores ([xref  ref-type="bibr" rid="r6"]Damhorst et al., 2013[/xref]), formulaciones de vacunas ([xref  ref-type="bibr" rid="r25"]Schwendener, Ludewig, Cerny y Engler, 2010[/xref]) y aplicaciones en el control microbiano ([xref  ref-type="bibr" rid="r29"]Yang et al., 2009[/xref]).[/p]

[p]Entre los compuestos más comunes utilizados en la preparación de liposomas se encuentran los fosfolípidos tales como: la fosfatidilserina, la fosfatidiletanolamina, el dipalmitoilfosfatidilglicerol, el diacetilfosfato, la lecitina, entre otros. La fosfatidilcolina es el componente principal de la lecitina, y consiste en una molécula anfífílica que posee residuos de fosfato y colina, unida por un residuo de glicerol a una cadena hidrofóbica, formada por dos residuos de ácidos palmítico y oleico. Esta estructura le permite a la fosfatidilcolina poseer un carácter polar y no polar y una simetría que determina su autoensamblaje en solución acuosa ([xref  ref-type="bibr" rid="r14"]Lasic, 1998[/xref]).[/p]

[p]La formulación de vesículas liposomales es muy variada y puede incluir diferentes etapas como extrusión, preformado y sonicación ([xref  ref-type="bibr" rid="r19"]Pérez, 2010[/xref]). Las ondas inducidas por la sonicación rompen las vesículas más grandes en estructuras más pequeñas, resultando una dispersión transparente con tamaños de partículas cercanos a los 100 nm.  Sin embargo, las dispersiones vesiculares tienden a ser termodinámicamente inestables e inducen la agregación de las nano estructuras,  debido a las interacciones de atracción de van der Waals ([xref  ref-type="bibr" rid="r24"]Sabín, Prieto, Ruso, Hidalgo-Alvarez y Sarmiento, 2006[/xref]). Diferentes estrategias han sido propuestas con el fin de favorecer la estabilización de las vesículas liposomales en disolución. Koetz y colaboradores han estudiado mezclas de dodecilsulfato de sodio (SDS) y lecitina en agua. La adición del surfactante aniónico induce una reducción significativa de la viscosidad y una aparente variación de la microestructura multilamelar a una unilamelar o planar. Los autores han atribuido este efecto a las fuerzas de repulsión electrostáticas entre las vesículas negativamente cargadas.  La adición de un polímero catiónico, como el cloruro de poli (dialildimetilamonio) (PDADMAC), sobre el sistema lecitina/SDS también fue estudiada. Se debe indicar que la adsorción del polímero catiónico sobre la bicapa negativamente cargada genera el restablecimiento de la microestructura multilamelar inicial ([xref  ref-type="bibr" rid="r8"]Hellweg, Brûlet, Lapp, Robertson y Koetz, 2002[/xref]; [xref ref-type="bibr" rid="r23"]Robertson, Hellweg, Tiersch y Koetz, 2004[/xref]). La preparación de catonosomas, es decir, vesículas constituidas por fosfolípidos y surfactantes catiónicos ha sido reportada por varios estudios ([xref  ref-type="bibr" rid="r1"]Alves et al., 2007[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r12"]Kim, Han, Jang y Seong, 2014[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r13"]Koirala et al., 2016[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r18"]Pascoe y Foley, 2003[/xref]). Por ejemplo, [xref ref-type="bibr" rid="r13"]Koirala y colaboradores[/xref] han estudiado el sistema fosfatidil colina y colesterol en presencia de bromuro de haxadeciltrimetil amonio (CTAB) y bromuro de dihexadeciltrimetil amonio (DHDAB). En particular, la adición de DHDAB resultó en una disminución del tamaño hidrodinámico y una mayor estabilidad de las vesículas preparadas.[/p]

[p]El uso de polímeros tanto sintéticos ([xref  ref-type="bibr" rid="r11"]Hristova, Kenworthy y McIntosh, 1995[/xref]; [xref ref-type="bibr" rid="r10"]Hristova y Needham, 1995[/xref]; [xref ref-type="bibr" rid="r11"]Kenworthy, Simon y McIntosh, 1995[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r23"]Robertson et al., 2004[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r26"]Sou, Endo, Takeoka y Tsuchida, 2000[/xref]) como naturales ([xref  ref-type="bibr" rid="r15"]Madrigal-Carballo et al., 2010[/xref]) ha sido también reportado en la bibliografía.  La estabilización mediante la adsorción de sus cadenas iónicas o neutras sobre la superficie de las vesículas genera una barrera estérica o electro estérica que evita la colisión entre las partículas. Sou y colaboradores, han reportado el uso de poli(etilenglicol) (PEG) sobre vesículas de fosfatidiletanolamina. La incorporación del polímero y su interacción sobre la superficie fosfolipídica fue estudiada por medio de calorimetría de titulación isotérmica. Los resultados demostraron una reducción considerable de la disociación polímero-vesícula, la cual se explicó en términos de una mayor interacción entre los residuos hidrofóbicos de PEG-lípidos y como consecuencia, una menor agregación de las vesículas ([xref ref-type="bibr" rid="r26"]Sou et al., 2000[/xref]). El uso de biopolímeros ha sido propuesto por su reconocido interés en sus propiedades biocompatibles y biodegradables. El quitosano es un polímero obtenido de la desacetilación de quitina. Este polímero presenta en soluciones acuosas ligeramente ácidas, grupos aminos regularmente protonados. Esto podría conducir a una interacción de tipo electrostática con los fosfolípidos regularmente cargados negativamente. El aprovechamiento de esta interacción permite la obtención de liposomas recubiertos con una menor tendencia a la agregación por periodos de tiempo mayores ([xref  ref-type="bibr" rid="r16"]Mertins y Dimova, 2011[/xref]).[/p]

[p]El presente trabajo se enfocó en la preparación de vesículas liposomales compuestas por fosfatidilcolina y por mezclas de PC/fosfolípidos. El efecto de adicionar diferentes fosfogliceroles sobre el tamaño, la polidispersidad y el potencial zeta fue evaluado. Adicionalmente, la modificación de una mezcla constituida por fosfatidilcolina y dimiristoilfosfoglicerol sal de sodio (DMPG-Na) con quitosano fue estudiada en mayor detalle, por medio de calorimetría de titulación isotérmica. Adicionalmente, las vesículas se caracterizaron mediante técnicas que permiten determinar el efecto de la adsorción del polímero sobre la carga superficial, tamaño y estructura. [/p]

[sec sec-type="methods"][sectitle]Metodología[/sectitle]

[subsec][p]Reactivos químicos [/p][/subsec]

[p]Los fosfolípidos, L-α-fosfatidilcolina extraída de la soya (PC) (94%), el dimiristoilfosfoglicerol sal de sodio (DMPG-Na) (98%), diestearoilfosfoglicerol sal de sodio (DSPG-Na) (98%) y dipalmitoilfosfoglicerol sal de sodio (DPPG-Na) (98%) fueron donados por la empresa LIPOID (Alemania). El quitosano purificado extraído de cáscaras de camarón fue proporcionado por el Laboratorio de Polímeros de la Universidad Nacional. La masa molecular viscosimétrica del quitosano utilizado fue de 865 kDa y se determinó siguiendo el procedimiento descrito en la norma ASTM D 2857 (ASTM D2857-16). El grado de desacetilación del quitosano usado fue de (77,8 ± 0,6)% y se llevó a cabo basado en el método reportado por Czechowska-Biskup, B. ([xref  ref-type="bibr" rid="r5"]Czechowska-Biskup, Jarosińska, Rokita, Ulański, y Rosiak, 2012[/xref]) Todas las disoluciones fueron preparadas utilizando agua desionizada. [/p]

[subsec][p]Preparación de vesículas liposomales en medio acuoso [/p][/subsec]

[p]El proceso de preparación de las vesículas consistió en dispersar 0,02 g de PC y 0,02 g de DMPG-Na en 20 mL de agua desionizada. La dispersión de agitó a 150 rpm durante 72 horas a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo, la dispersión se transvasó a una botella de 250 mL y se le añadió 20 mL más de agua desionizada. Esta se agitó durante 72 horas más, para lograr una dispersión con concentración final de 1 mg/mL de fosfolípidos. Este proceso se repitió para obtener vesículas de igual concentración para PC y las mezclas PC/DPPG-Na y PC/DSPG-Na. Al finalizar el proceso de hinchamiento las dispersiones se almacenaron a 4°C. [/p]

[subsec][p]Modificación de vesículas con quitosano [/p][/subsec]

[p]Los sistemas vesiculares a base de fosfolípidos se recubrieron con quitosano, siguiendo el procedimiento descrito por [xref  ref-type="bibr" rid="r22"]Quemeneur, Rinaudo, Maret, y Pépin-Donat ( 2010[/xref]). Se tomaron 2 mL de las dispersiones de PC/DMPG-Na 1 mg/mL previamente sonicada y se adicionaron alícuotas de 50 μL de una disolución de quitosano de 1 mg/mL. Después de cada adición se agitó por 5 minutos y se determinó el tamaño y la carga superficial de las vesículas.[/p]

[subsec][p]Caracterización de vesículas fosfolipídicas [/p][/subsec]

[p]Por medio de la técnica de dispersión de luz (DLS, siglas en inglés) se determinó el tamaño de partículas y la distribución de tamaño de las dispersiones vesiculares preparadas. Estas se realizaron en un Zetasizer (Malven Instruments, Nano-ZS90) con un ángulo de 90°, equipado con un láser He-Ne (λ = 633 nm, 4 mW) a una temperatura controlada de 25 ºC. Cada determinación se realizó diez veces y con un mínimo de diez corridas, cada una con una duración de 10 s. Adicionalmente, la carga superficial de las partículas en dispersión se determinó mediante la medición del potencial Z. El análisis se llevó a cabo utilizando el mismo instrumento. Cada determinación se realizó diez veces y con un mínimo de diez corridas por cada determinación. La caracterización anterior fue complementada mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido criogénico (Cryo-SEM, en sus siglas en inglés). Las muestras fueron congeladas utilizando nitrógeno líquido y fracturadas a -180 °C, el grabado se realizó durante 60 s a -98 °C, en la cámara de preparación cryo GATAN Alto 2500. Por último, la muestra se transfirió al Cryo-SEM S-4800 Hitachi. La energía involucrada, producto de las interacciones entre el quitosano y las vesículas de fosfolípidos, se determinó mediante la técnica de calorimetría de titulación isotérmica (ITC), mediante el procedimiento descrito por Dimova ([xref  ref-type="bibr" rid="r16"]Mertins & Dimova, 2011[/xref]). Las vesículas utilizadas fueron dispersadas en un tampón de ácido acético y acetato de sodio con una concentración total 80 mM a pH 4,5. El instrumento empleado fue un NanoITC (TA instruments). La celda de trabajo con capacidad de 1 mL se llenó con la dispersión fosfolipídica y la celda de referencia con agua. La primera inyección fue de 2 uL seguida por 24 inyecciones de 10 uL de disolución de quitosano, el cual se encontraba disuelto en el mismo tampón que la dispersión liposomal a un pH de 4,5. Cada inyección fue realizada en intervalos de 200 s, con una velocidad de agitación de 300 rpm a una temperatura de 25 °C. Seguidamente, se realizaron los experimentos de referencia correspondientes, la titulación del quitosano sobre la dispersión de vesículas a base de PC 1 mg/mL y la titulación de la solución de quitosano sobre la disolución tampón. Para evitar la presencia de burbujas, todas las muestras se desgasificaron con un baño ultrasónico durante 20 min antes de realizar las mediciones. Los análisis de datos se llevaron a cabo con el software de Launch ITCRun proporcionado por TA Instruments. El rango de concentraciones de quitosano que se trabajó fue entre 8,6x10-3 y 0,2 mg/mL. Las disoluciones de quitosano fueron previamente filtradas usando una membrana de celulosa de 300 micras de tamaño de poro.[/p]

[sec sec-type="results|discussion"][sectitle]Resultados y discusión[/sectitle][/sec]

## [subsec][p]Formación y caracterización de vesículas liposomales en dispersión acusosa[/p][/subsec]

[p]Con el propósito de evaluar el efecto de adicionar fosfolípidos cargados con diferentes longitudes de cadena sobre el fenómeno de autoensamblaje, se utilizó PC y mezclas de este con diferentes fosfogliceroles, tales como: DMPG-Na, DPPG-Na y DSPG-Na. Las dispersiones fueron preparadas y caracterizadas siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. En la tabla 1 se observan los resultados obtenidos.[/p]

[tabwrap id="t1"][label]Tabla 1[/label]. [caption]Potencial Z y tamaño de  partícula en función de la composición de las vesiculas.[/caption]

| [table][tbody][tr][td align="center" rowspan="2"]Composición de vesículas[/td] | [td align="center" colspan="3"]Parámetros iniciales [/td] |  |  | [td align="center" colspan="4"]Parámetros determinados después de sonicar [/td] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [/tr][tr][td align="center"]Potencial Zeta (ξ, mV)[/td] | [td align="center"]σ (mV)[/td] | [td align="center"]Tamaño de partícula (d.nm)a[/td] | [td align="center"]σ (d.nm)a[/td] | [td align="center"]Potencial Zeta (ξ, mV)[/td] | [td align="center"]σ (mV)[/td] | [td align="center"]Tamaño de partícula (d.nm)a[/td] | [td align="center"]σ (d.nm)a[/td] |
| [/tr][tr][td align="center"]PC 0,5 mg/mL[/td] | [td align="center"]-43[/td] | [td align="center"]16[/td] | [td align="center"]2608[/td] | [td align="center"]450[/td] | [td align="center"]-4[/td] | [td align="center"]3[/td] | [td align="center"]278[/td] | [td align="center"]100[/td] |
| [/tr][tr][td align="center"]PC/DMPG-Na[/td] | [td align="center"]-107[/td] | [td align="center"]51[/td] | [td align="center"]1271[/td] | [td align="center"]440[/td] | [td align="center"]-72[/td] | [td align="center"]14[/td] | [td align="center"]125[/td] | [td align="center"]49[/td] |
| [/tr][tr][td align="center"]PC/DPPG-Na[/td] | [td align="center"]-84[/td] | [td align="center"]46[/td] | [td align="center"]1101[/td] | [td align="center"]449[/td] | [td align="center"]-77[/td] | [td align="center"]16[/td] | [td align="center"]135[/td] | [td align="center"]61[/td] |
| [/tr][tr][td align="center"]PC/DSPG-Na[/td] | [td align="center"]-74[/td] | [td align="center"]24[/td] | [td align="center"]724[/td] | [td align="center"]100[/td] | [td align="center"]-70[/td] | [td align="center"]15[/td] | [td align="center"]180[/td] | [td align="center"]62[/td][/tr][/tbody][/table] |

[fntable id="TFN1"]Notas: Fuente propia del estudio. a Tamaño de partícula determinado por DLS usando el valor promedio (100- 99 %) obtenido por el análisis en porcentaje de número de partículas. Desviación estándar (σ).[/fntable][/tabwrap]

[p]Inicialmente se puede notar que las vesículas sin sonicar presentan tamaños en el orden de micras. Después del proceso de sonicación el tamaño disminuyó significativamente. Estos resultados pueden explicarse tomando en cuenta que el proceso de sonicación suministra energía al sistema y hace que las vesículas logren reordenarse en estructuras de menor tamaño y con una mayor uniformidad. Este efecto puede notarse en las vesículas de PC, donde el tamaño cambia significativamente desde 2608 nm hasta 278 nm. Por otro lado, las vesículas de PC experimentan un cambio significativo en el potencial Zeta (ξ), variando desde -43 mV hasta valores de -4 mV sin ningún efecto de agregación aparente, después del proceso de sonicación. El resultado obtenido puede interpretarse de manera similar a lo expuesto anteriormente,  donde la  sonicación induce a un mayor ordenamiento de las cadenas alifáticas y los residuos polares, cuyo resultado se evidencia en la reducción del tamaño y la polidispersidad de las estructuras vesiculares.[/p]

[p]La adición de fosfogliceroles de diferentes longitudes de cadena resultó en una disminución del tamaño de las vesículas y una reducción del potencial Zeta a valores más negativos. Este resultado es de esperarse, considerando que la adición de fosfogliceroles favorece un mayor empaquetamiento por la incorporación de una doble capa fosfolipídica, la cual induce a un aumento de las fuerzas de van der Waals. Por otro lado, la adición de los fosfogliceroles aniónicos resultó en una disminución significativa de ξ a valores de -70 mV, lo que favoreció la repulsión electrostática y aumentó la estabilidad de la estructura a través del tiempo. Los resultados obtenidos son comparables con los reportados por otros estudios ([xref  ref-type="bibr" rid="r4"]Barenholz y Lasic, 1996[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r27"]Uchegbu, Schätzlein, Cheng, y Lalatsa, 2013[/xref]).[/p]

## [subsec][p]Vesículas liposomales modificadas con quitosano [/p][/subsec]

[p]Una de las principales limitaciones de las vesículas liposomales es la tendencia al fenómeno de agregación con el tiempo. Este proceso se hace más pronunciado a valores de pH ácidos, donde se disminuyen las cargas superficiales. Una alternativa para evitar la degradación temprana de liposomas implica el recubrimiento de la superficie con una membrana polimérica ([xref  ref-type="bibr" rid="r15"]Madrigal-Carballo et al., 2010[/xref]).[/p]

[p]Estudios recientes han demostrado la efectividad del quitosano como agente estabilizante de los sistemas liposomales, al aumentar la estabilidad física y la eficiencia de encapsulamiento de estas ([xref  ref-type="bibr" rid="r20"]Prabhu et al., 2012[/xref]). Para aumentar la estabilidad de las vesículas de L-α-fosfatidilcolina, se adicionó una disolución diluida de quitosano. La capacidad de recubrimiento del quitosano sobre las vesículas se monitoreó mediante la determinación de la carga eléctrica superficial y el tamaño de partícula.  La figura 1 muestra la variación del potencial Zeta y del tamaño en función de la adición de una disolución diluida de quitosano al 0,86 mg/mL. El tamaño de partícula fue determinado por DLS utilizando el análisis en porcentaje de la intensidad. [/p]

[figgrp id="f1"][graphic href="?a3v32n1"][/graphic]

Nota: Fuente propia del estudio

[label]Figura 1.[/label] [caption] Dependencia de ζ y el tamaño de partícula de las vesículas liposomales (1,38 mM) modificadas con una disolución de quitosano 0,86 mg/mL.[/caption][/figgrp]

[p]Como se observa en la figura 1, la adición de una concentración de quitosano menor a 0,025 mg/mL induce un aumento en la carga eléctrica superficial de las vesículas, hasta alcanzar un valor cercano a + 30 mV. Considerando que el polímero está disuelto en una disolución ácido acético (1% v/v), la adición de 0,025 mg/mL de quitosano sobre la dispersión fosfolípídica a base de PC induce un cambio en el pH de la dispersión de 7 a 4,5. Esta variación provoca que la superficie fosfolipídica adquiera una carga positiva debido a la protonación del grupo colina del PC y como resultado una interacción de tipo repulsiva con las cadenas poliméricas de quitosano. Lo anterior sugiere que las cargas positivas del polímero se neutralizan a muy bajas concentraciones con las cargas negativas disponibles de las vesículas, provocando que el recubrimiento sea parcial. Consecuentemente, el tamaño de las microestructuras incrementa ligeramente con la adición de quitosano hasta alcanzar un valor máximo de partícula de 275 nm a una concentración de  0,2 mg/mL de quitosano, sin registrarse una agregación aparente. Por el contrario, la interacción del quitosano con mezclas de PC/DMPG-Na experimenta un efecto más significativo en la medición del potencial Zeta y en el tamaño. Inicialmente, los resultados indican que las vesículas presentan un ζ de -72 ± 14 mV y un tamaño de partícula alrededor de los 125 nm a un pH cercano a 7. La adición de 0,1 mg/mL de polímero provoca el aumento del ζ hasta valores cercanos a 0 mV y un aumento de la microestructura a valores de 250 nm. Sin embargo, en las condiciones experimentales, la dispersión no presentó una sedimentación inmediata.  El aumento en el potencial Zeta puede interpretarse como la incorporación de las cadenas de polielectrolito catiónico sobre la superficie negativa de las vesículas, debido a las fuerzas electrostáticas existentes.  No obstante, la adición de mayor cantidad de polímero no induce un cambio aparente en la carga negativa del grupo fosfato del DMPG-Na. Esto implica la disponibilidad de una superficie permanente, negativamente cargada para la interacción con el polielectrolíto catiónico. La adición de concentraciones superiores a 0,1 mg /mL de quitosano resulta en estructuras de mayor tamaño, lo cual induce a la sedimentación de las vesículas. Al adicionar más polímero, el pH disminuye hasta valores de 4,5, lo que provoca que los grupos aminos estén totalmente protonados y sean adsorbidos con mayor intensidad por las vesículas vecinas induciendo la agregación del sistema. Resultados similares han sido reportados por Quemeneur et al., al utilizar liposomas unilamelares a base de 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina (DOPC), modificados con un quitosano de un peso molecular de 225 kDa y un grado de desacetilación de 95%. Quemeneur et al. sugieren que la incorporación del quitosano sobre la membrana de las vesículas se debe a una interacción eficiente de origen electrostático, producida entre los grupos amino cargados positivamente del polelectrolito y los fosfatos cargados negativamente en la superficie del liposoma ([xref ref-type="bibr" rid="r21"]Quemeneur, Rammal, Rinuaudo, y Pépin-Donat, 2007[/xref]).[/p]

### [subsec][p]Microscopía electrónica de barrido criogénico (Cryo-SEM)[/p][/subsec]

[p]Con el objetivo de visualizar las estructuras formadas a partir de las diferentes formulaciones de vesículas y la adición de quitosano, se realizaron experimentos de microscopía electrónica de barrido criogénico (Cryo-SEM). La figura 2 muestra las micrografías Cryo-SEM de las vesículas a base de L-α-fosfatidilcolina (PC), L-α-fosfatidilcolina y dimiristoilfosfoglicerol sal de sodio (PC/DMPG-Na) y L-α-fosfatidilcolina- dimiristoilfosfoglicerol sal de sodio modificada con quitosano (PC/DMPG-Na/Quitosano), después del proceso de sonicación. [/p]

[p]En la figura 2A, se pueden observar estructuras esféricas con tamaños entre 50 y 200 nm para el sistema a base de PC. La adición de DMPG-Na sobre PC se muestra en la figura 2B. Esta imagen sugiere que la incorporación de un fosfoglicerol induce una mayor uniformidad en las dimensiones de las vesículas encontradas y una relativa reducción del tamaño. Los resultados obtenidos refuerzan valores determinados mediante dispersión de luz dinámica. [/p]

[figgrp id="f2"][graphic href="?a3v32n1"][/graphic]

[label]Figura 2[/label].  [caption]Micrografía Cryo-SEM de vesículas A) a base de PC, B) a PC/DMPG-Na y C) PC/DMPG-Na/Quitosano.  Nota: Fuente propia del estudio.[/caption][/figgrp]

[p]El efecto de la incorporación de quitosano sobre las vesículas a base de PC/DMPG-Na puede visualizarse en la figura 2C. Se puede observar que la adición del polímero induce la agregación de las vesículas (área dentro del círculo), debido a la fuerte interacción electrostática que se ejerce sobre la superficie de las vesículas. [/p]

## [subsec][p]Caracterización de vesículas por medio de calorimetría de titulación isotérmica [/p][/subsec]

[p]La calorimetría de titulación isotérmica se utilizó para caracterizar la interacción del quitosano con el medio amortiguador y con liposomas ligeramente cargados a base de PC y liposomas cargados a base de mezclas de PC y DMPG-Na. El resultado obtenido de la titulación de la solución de quitosano de concentración 0,86 mg/mL sobre la disolución tampón y sobre la dispersión de PC 1 mg/mL se puede observar en la figura 3. [/p]

[figgrp id="f3"][graphic href="?a3v32n1"][/graphic]

Nota: Fuente propia del estudio

[label]Figura 3[/label]. [caption]A) Termograma obtenido de la titulación de quitosano 0,86 mg/mL sobre un tampón de HAc/NaAc 80 mM (pH 4,5) y B) sobre liposomas compuestos por PC 1 mg/mL (1,38 mM) a un pH 4,5.[/caption][/figgrp]

[p]Como se observa en esta figura, cada inyección de la solución de quitosano sobre la solución tampón produce una señal endotérmica, que se podría atribuir al proceso de dilución. El calor global asociado con las inyecciones corresponde a un promedio de 0,74 μW por inyección. En contraste, Mertins y Dimova reportaron flujos de calor diez veces menores, entre 0,07-0,08 μW, que podrían explicarse por el elevado peso molecular del polímero empleado en el presente trabajo. Esto sugiere que el proceso de reorganización de las cadenas de polímero en la disolución diluida del tampón involucra un alto consumo de energía ([xref ref-type="bibr" rid="r16"]Mertins y Dimova, 2011[/xref], [xref  ref-type="other" rid="Mertins13"]2013[/xref]).[/p]

[p]La adición del quitosano sobre los liposomas a base de PC 1 mg/mL ambos disueltos en un tampón de pH 4,5, se representa en la figura 3B. Al pH utilizado, es de esperar que la interacción entre el quitosano y PC genere señales exotérmicas al principio de la adición. Sorpresivamente, los resultados reportados muestran un comportamiento opuesto, es decir, señales endotérmicas, correspondiente a un promedio de 0,33 μW por inyección. Este comportamiento demuestra que el calor de dilución del quitosano solapa el calor de la interacción entre el quitosano y PC debido a las bajas concentraciones de PC estudiadas y a la carga positiva adquirida debido a la protonación de los residuos de colina, que inducen una baja intensidad en la interacción con el polímero.[/p]

[p]La caracterización de la interacción del quitosano con membranas cargadas negativamente se realizó utilizando mezclas de PC/DMPG-Na. El termograma obtenido en la figura 4A, muestra que la adición de quitosano sobre la suspensión de liposomas de una concentración de 1,38 mM genera señales altamente exotérmicas en comparación con el resultado obtenido en la titulación de vesículas de PC. Nótese que en la tercera inyección se alcanza la máxima liberación de calor, disminuyendo su intensidad conforme se adiciona más polímero, induciendo a que la carga negativa neta de la membrana se vuelva cada vez menos negativa. El aumento de la concentración de liposomas a 3,82 mM de fosfolípidos resulta en un aumento de las señales exotérmicas derivadas de la fuerte interacción electrostática polímero-vesícula. [/p]

[figgrp id="f4"][graphic href="?a3v32n1"][/graphic]

Nota: Fuente propia del estudio

[label]Figura 4[/label]. [caption]Termogramas asociados a la titulación de A) la suspensión de liposomas 1,38 mM y B) 3,82 mM (52% de moles de DMPG-Na y 48 % PC), con quitosano 0,86 mg/mL.[/caption][/figgrp]

[p]Como se puede observar, la magnitud de las primeras cuatro señales de la dispersión más diluida es, aproximadamente, el doble que las señales producidas por la dispersión concentrada. Sin embargo, la dispersión más concentrada presenta un mayor consumo del polímero debido al incremento en el número de vesículas. Después de alcanzar la máxima liberación de calor las magnitudes de las señales, disminuyen conforme se adiciona más quitosano hasta alcanzar el calor cercano de dilución del polisacárido.[/p]

[p]De acuerdo con los resultados registrados para la dispersión más diluida, se puede observar que después de cinco inyecciones de quitosano sobre las vesículas se alcanza el calor de dilución del polímero; al comparar estos con los resultados de potencial Zeta, es posible notar que a la misma concentración de polímero las vesículas aún presentan un potencial negativo de -28 mV. Estudios similares reportan que no es necesario alcanzar una inversión de la carga inicial del liposoma para asegurar un completo recubrimiento de la vesícula ([xref  ref-type="bibr" rid="r16"]Mertins & Dimova, 2011[/xref]). La explicación de este fenómeno sugiere que en las primeras adiciones del polímero, las cadenas del quitosano son absorbidas en la membrana. Al aumentar la concentración del polímero en la dispersión, después de cada inyección, las cadenas del quitosano tenderán a difundir a los espacios libres, que no son lo suficientemente grandes para promover la adsorción de la cadena completa, debido al impedimento estérico. Aparte de este fenómeno, las cadenas recién inyectadas y adsorbidas evitarán la superposición de otras cadenas debido a la repulsión electrostática y a su rigidez. Esto podría conducir a una pobre organización de la macromolécula sobre la vesícula y una rápida saturación de la superficie ([xref ref-type="bibr" rid="r16"]Mertins & Dimova, 2011[/xref]). La adición de mayor concentración de polímero sobre la dispersión vesicular induce finalmente a la agregación de las partículas vesiculares. [/p]

[/sec][sec sec-type="conclusions"][sectitle]Conclusiones[/sectitle]

[p]En este trabajo se ha estudiado la influencia de mezclar un fosfolípido zwitteriónico como la fosfatidilcolina (PC) con diferentes fosfogliceroles cargados negativamente; sin embargo, las vesículas de PC/DMPG-Na se estudiaron con mayor detalle. La adición de fosfogliceroles a las dispersiones de PC indujeron una mayor uniformidad en las dimensiones de las vesículas y un potencial Zeta más negativo, favoreciendo la estabilización de la nanopartícula. Usando microscopía electrónica de barrido criogénico (Cryo-SEM, por sus siglas en inglés), se confirmó la presencia de vesículas con una distribución de tamaños similares a los determinados por DLS. Además, la adición de quitosano sobre vesículas ligeramente neutras y negativamente cargadas fue evaluada.  Mediante experimentos de calorimetría de titulación isotérmica se demostró una fuerte interacción electrostática del polielectrolito catiónico sobre las superficies cargadas de las vesículas, resultando mucho más intensa con las vesículas de PC/DMPG-Na. Se determinó que no es necesaria la reversión completa de la carga superficial de la vesícula para asegurar la saturación de la superficie del sistema liposomal con el quitosano. Los resultados obtenidos por medio de ITC fueron complementados con experimentos de potencial Zeta. La adición de quitosano a bajas concentraciones resultó en la modificación superficial de las vesículas; sin embargo, el incremento en la concentración del polímero indujo a la saturación y la consecuente agregación de las vesículas, debido al alto peso molecular del polielectrolito. Esto último fue demostrado por medio de Cryo-SEM. [/p]

[/sec][sec][sectitle]Agradecimientos[/sectitle]

[p]Los autores agradecen el financiamiento del MICIT-CONICIT al proyecto “Materiales inteligentes 023930”. A la vez, se agradece a la empresa Lipoid AG de Alemania por la donación de los fosfolípidos y la colaboración del Prof. Joachim Koetz de la Universidad de Potsdam, Alemania, por los análisis de Cryo-SEM.[/p][/sec][/xmlbody]

[refs][sectitle]Referencias[/sectitle]

[ref id="r1" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Alves[/surname], [fname]F. R.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Zaniquelli[/surname], [fname]M. E. D.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Loh[/surname], [fname]W.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Castanheira[/surname], [fname]E. M. S.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Real Oliveira[/surname], [fname]M. E. C. D.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Feitosa[/surname], [fname]E.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20070000" specyear="2007"]2007[/date]). [arttitle]Vesicle-micelle transition in aqueous mixtures of the cationic dioctadecyldimethylammonium and octadecyltrimethylammonium bromide surfactants[/arttitle]. [source]Journal of Colloid and Interface Science[/source], [volid]316[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]132-139[/pages]. doi: [url]https://doi.org/10.1016/j.jcis.2007.08.027[/url] [/ref]

[ref id="r2" reftype="book"][authors role="nd"][cauthor]ASTM D2857-16[/cauthor][/authors]. ([date dateiso="20160000" specyear="2016"]2016[/date]). [source]Standard Practice for Dilute Solution Viscosity of Polymers[/source], [publoc]West Conshohocken, PA[/publoc]. Recuperado de [url]www.astm.org[/url]. [/ref]

[ref id="r3" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Balazs[/surname], [fname]D. A.[/fname][/pauthor], & [pauthor][surname]Godbey[/surname], [fname]W. T.[/fname][/pauthor][/authors] (2010). [arttitle]Liposomes for Use in Gene Delivery[/arttitle]. [source]Journal of Drug Delivery, 2011[/source], e326497. doi: [url]https://doi.org/10.1155/2011/326497[/url] [/ref]

[ref id="r4" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Barenholz[/surname], [fname]Y.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Lasic[/surname], [fname]D. D.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="19960000" specyear="1996"]1996[/date]). [source]Handbook of Nonmedical Applications of Liposomes[/source]. [pubname]CRC Press[/pubname].[/ref]

[ref id="r5" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Czechowska-Biskup[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Jarosińska[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Rokita[/surname], [fname]B.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Ulański[/surname], [fname]P.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Rosiak[/surname], [fname]J. M.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20120000" specyear="2012"]2012[/date]). [arttitle]Determination of the degree of deacetylation of chitosan. Comparison of methods[/arttitle]. [source]Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives[/source]. [volid]17[/volid], [pages]5-20[/pages]. Recuperado de [url]www.ptchit.lodz.pl/file-PTChit_(t9ye7r6bm2t0y8kc).pdf[/url][/ref]

[ref id="r6" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Damhorst[/surname], [fname]G. L.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Smith[/surname], [fname]C. E.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Salm[/surname], [fname]E. M.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Sobieraj[/surname], [fname]M. M.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Ni[/surname], [fname]H.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Kong[/surname], [fname]H.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Bashir[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20130000" specyear="2013"]2013[/date]). [arttitle]A liposome-based ion release impedance sensor for biological detection[/arttitle]. [source]Biomedical Microdevices[/source], [volid]15[/volid]([issueno]5[/issueno]), [pages]895-905[/pages]. doi: [url]https://doi.org/10.1007/s10544-013-9778-4 [/url][/ref]

[ref id="r7" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Evans[/surname] [fname]D. F.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Wennerströn[/surname] [fname]H.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="19990000" specyear="1999"]1999[/date]). The Colloidal Domain: Where Physics, Chemistry, Biology, and Technology Meet ([edition]2nd ed[/edition].). [pubname]Wiley-VCH[/pubname].[/ref]

[ref id="r8" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Hellweg[/surname], [fname]T.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Brûlet[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Lapp[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Robertson[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Koetz[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20020000" specyear="2002"]2002[/date]). Temperature and polymer induced structural changes in SDS/decanol based multilamellar vesicles. [source]Physical Chemical Physics[/source] [volid]4[/volid]([issueno]12[/issueno]), 2612-2616. doi: [url]https://doi.org/10.1039/B109643P[/url] [/ref]

[ref id="r9" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Hristova[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Kenworthy[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]McIntosh[/surname], [fname]T. J.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="19950000" specyear="1995"]1995[/date]). [arttitle]Effect of Bilayer Composition on the Phase Behavior of Liposomal Suspensions Containing Poly(ethylene glycol)-Lipids[/arttitle]. [source]Macromolecules[/source], [volid]28[/volid]([issueno]23[/issueno]), 7693-7699. doi: [url]https://doi.org/10.1021/ma00127a015[/url] [/ref]

[ref id="r10" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Hristova[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Needham[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="19950000" specyear="1995"]1995[/date]). [arttitle]Phase Behavior of a Lipid/Polymer-Lipid Mixture in Aqueous Medium[/arttitle]. [source]Macromolecules[/source], [volid]28[/volid]([issueno]4[/issueno]), 991-1002. doi:  [url]https://doi.org/10.1021/ma00108a029[/url] [/ref]

[ref id="r11" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Kenworthy[/surname], [fname]A. K.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Simon[/surname], [fname]S. A.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]McIntosh[/surname], [fname]T. J.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="19950000" specyear="1995"]1995[/date]). [arttitle]Structure and phase behavior of lipid suspensions containing phospholipids with covalently attached poly(ethylene glycol)[/arttitle]. [source]Biophysical Journal[/source], [volid]68[/volid]([issueno]5[/issueno]), 1903-1920. doi: [url]https://doi.org/10.1016/S0006-3495(95)80368-1[/url] [/ref]

[ref id="r12" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Kim[/surname], [fname]T.-H.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Han[/surname], [fname]Y.-S.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Jang[/surname], [fname]J.-D.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Seong[/surname], [fname]B.-S.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20140000" specyear="2014"]2014[/date]). [arttitle]Size control of surfactant vesicles made by a mixture of cationic surfactants and organic derivatives[/arttitle]. [source]Journal of Nanoscience and Nanotechnology[/source], [volid]14[/volid]([issueno]10[/issueno]), 7809-7815. doi: [url]https://doi.org/10.1166/jnn.2014.9477[/url] [/ref]

[ref id="r13" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Koirala[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Roy[/surname], [fname]B.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Guha[/surname], [fname]P.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Bhattarai[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Sapkota[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Nahak[/surname], [fname]P.[/fname][/pauthor] y [pauthor][surname]Panda[/surname], [fname]A. K.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20160000" specyear="2016"]2016[/date]). [arttitle]Effect of double tailed cationic surfactants on the physicochemical behavior of hybrid vesicles[/arttitle]. [source]RSC Adv.[/source], [volid]6[/volid]([issueno]17[/issueno]), 13786-13796. doi:  [url]https://doi.org/10.1039/C5RA17774J[/url] [/ref]

[ref id="r14" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Lasic[/surname], [fname]D. D.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="19980000" specyear="1998"]1998[/date]). [arttitle]Novel applications of liposomes[/arttitle]. [source]Trends in Biotechnology[/source], [volid]16[/volid]([pages]7[/pages]), 307-321. doi: [url]https://doi.org/10.1016/S0167-7799(98)01220-7[/url] [/ref]

[ref id="r15" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Madrigal-Carballo[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Lim[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Rodriguez[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Vila[/surname], [fname]A. O.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Krueger[/surname], [fname]C. G.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Gunasekaran[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Reed[/surname], [fname]J. D.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20100000" specyear="2010"]2010[/date]). [arttitle]Biopolymer coating of soybean lecithin liposomes via layer-by-layer self-assembly as novel delivery system for ellagic acid[/arttitle]. [source]Journal of Functional Foods[/source], [volid]2[/volid]([issueno]2[/issueno]), [pages]99-106[/pages]. doi: [url]https://doi.org/10.1016/j.jff.2010.01.002[/url] [/ref]

[ref id="r16" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Mertins[/surname], [fname]O.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Dimova[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20110000" specyear="2011"]2011[/date]). [arttitle]Binding of chitosan to phospholipid vesicles studied with isothermal titration calorimetry[/arttitle]. [source]Langmuir: The ACS Journal of Surfaces and Colloids[/source], [volid]27[/volid]([issueno]9[/issueno]), 5506-5515. doi: [url]https://doi.org/10.1021/la200553t[/url] [/ref]

[ref id="r17" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Mertins[/surname], [fname]O.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Dimova[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20130000" specyear="2013"]2013[/date]). [arttitle]Insights on the interactions of chitosan with phospholipid vesicles. Part II: Membrane stiffening and pore formation[/arttitle]. [source]Langmuir: The ACS Journal of Surfaces and Colloids[/source] , [volid]29[/volid]([issueno]47[/issueno]), 14552-14559. doi:  [url]https://doi.org/10.1021/la4032199[/url] [/ref]

[ref id="r18" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Pascoe[/surname], [fname]R. J.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Foley[/surname], [fname]J. P.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20030000" specyear="2003"]2003[/date]). [arttitle]Characterization of surfactant and phospholipid vesicles for use as pseudostationary phases in electrokinetic chromatography[/arttitle]. [source]Electrophoresis[/source], [volid]24[/volid]([issueno]24[/issueno]), 4227-4240. doi: [url]https://doi.org/10.1002/elps.200305655[/url][/ref]

[ref id="r19" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Pérez[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20100000" specyear="2010"]2010[/date]). [arttitle]Los liposomas: Usos y perspectivas[/arttitle]. [source]Revista Cubana de Química[/source].[volid]16[/volid], [pages]8-33[/pages].[/ref]

[ref id="r20" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Prabhu[/surname], [fname]P.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Shetty[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Koland[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Vijayanarayana[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Vijayalakshmi[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Nairy[/surname], [fname]M. H.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Nisha[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20120000" specyear="2012"]2012[/date]). [arttitle]Investigation of nano lipid vesicles of methotrexate for anti-rheumatoid activity[/arttitle]. [source]International Journal of Nanomedicine[/source], [volid]7[/volid], [pages]177-186[/pages]. doi: [url]https://doi.org/10.2147/IJN.S25310[/url] [/ref]

[ref id="r21" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Quemeneur[/surname], [fname]F.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Rammal[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Rinuaudo[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Pépin-Donat[/surname], [fname]B.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20070000" specyear="2007"]2007[/date]). [arttitle]Large and giant vesicles Decorated with chitosan: Effects of pH, salt or glucose stress, and surface adhesion[/arttitle]. [source]Biomacromolecules[/source], [volid]8[/volid]([issueno]8[/issueno]), 2512-9. doi: [url]https://doi.org/10.1021/bm061227a[/url][/ref]

[ref id="r22" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Quemeneur[/surname], [fname]F.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Rinaudo[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Maret[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Pépin-Donat[/surname], [fname]B.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20100000" specyear="2010"]2010[/date]). Decoration of lipid vesicles by polyelectrolytes: mechanism and structure. [source]Soft Matter[/source] [volid]6[/volid]([issueno]18[/issueno]), 4471-4481. doi:  [url]https://doi.org/10.1039/C0SM00154F[/url][/ref]

[ref id="r23" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Robertson[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Hellweg[/surname], [fname]T.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Tiersch[/surname], [fname]B.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Koetz[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20040000" specyear="2004"]2004[/date]). [arttitle]Polymer-induced structural changes in lecithin/sodium dodecyl sulfate-based multilamellar vesicles[/arttitle]. [source]Journal of Colloid and Interface Science[/source] , [volid]270[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]187-194[/pages]. doi: [url]https://doi.org/10.1016/j.jcis.2003.09.013[/url] [/ref]

[ref id="r24" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Sabín[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Prieto[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Ruso[/surname], [fname]J. M.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Hidalgo-Álvarez[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Sarmiento[/surname], [fname]F.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20060000" specyear="2006"]2006[/date]). [arttitle]Size and stability of liposomes: a possible role of hydration and osmotic forces[/arttitle]. [source]The European Physical Journal. E[/source] , [volid]20[/volid]([issueno]4[/issueno]), [pages]401-408[/pages]. doi:  [url]https://doi.org/10.1140/epje/i2006-10029-9[/url][/ref]

[ref id="r25" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Schwendener[/surname], [fname]R. A.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Ludewig[/surname], [fname]B.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Cerny[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Engler[/surname], [fname]O.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20100000" specyear="2010"]2010[/date]). [arttitle]Liposome-based vaccines[/arttitle]. [source]Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.)[/source],[volid] 605[/volid], [pages]163-175[/pages]. doi:  [url]https://doi.org/10.1007/978-1-60327-360-2_11[/url] [/ref]

[ref id="r26" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Sou[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Endo[/surname], [fname]T.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Takeoka[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Tsuchida[/surname], [fname]E.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20000000" specyear="2000"]2000[/date]). [arttitle]Poly(ethylene glycol)-modification of the phospholipid vesicles by using the spontaneous incorporation of poly(ethylene glycol)-lipid into the vesicles[/arttitle]. [source]Bioconjugate Chemistry[/source], [volid]11[/volid]([issueno]3[/issueno]), [pages]372-379[/pages]. doi: [url]https://doi.org/10.1021/bc990135y[/url] [/ref]

[ref id="r27" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Uchegbu[/surname], [fname]I. F.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Schätzlein[/surname], [fname]A. G.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Cheng[/surname], [fname]W. P.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Lalatsa[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20130000" specyear="2013"]2013[/date]). [source]Fundamentals of Pharmaceutical Nanoscience[/source]. [pubname]Springer Science y Business Media[/pubname]. doi: [url]https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9164-4[/url] [/ref]

[ref id="r28" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]van der Meel[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Fens[/surname], [fname]M. H. A. M.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Vader[/surname], [fname]P.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]van Solinge[/surname], [fname]W. W.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Eniola-Adefeso[/surname], [fname]O.[/fname][/pauthor], & [pauthor][surname]Schiffelers[/surname], [fname]R. M.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20140000" specyear="2014"]2014[/date]). [arttitle]Extracellular vesicles as drug delivery systems: Lessons from the liposome field[/arttitle]. [source]Journal of Controlled Release[/source], [volid]195[/volid], [pages]72-8[/pages]5. doi:  [url]https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2014.07.049[/url][/ref]

[ref id="r29" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Yang[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Pornpattananangkul[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Nakatsuji[/surname], [fname]T.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Chan[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Carson[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Huang[/surname], [fname]C.-M.[/fname][/pauthor], y [pauthor][surname]Zhang[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20090000" specyear="2009"]2009[/date]). [arttitle]The antimicrobial activity of liposomal lauric acids against Propionibacterium acnes[/arttitle]. [source]Biomaterials[/source], [volid]30[/volid]([issueno]30[/issueno]), 6035-6040. doi: [url]https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.07.033[/ref][/url][/refs][/doc]